СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛИТИЯ ИЗ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОПУТНЫХ ВОД НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ: ВЛИЯНИЕ СОСТАВА РАССОЛА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РЕАЛИЗУЕМОСТЬ

М. А. Мкртичян2, Н. А. Мкртичян1

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

2Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Санкт-Петербург, Россия

st129824@student.spbu.ru, marimkr21@gmail.com

Аннотация. Попутно добываемые воды нефтегазовых месторождений рассматриваются как нетрадиционный источник лития, однако их пригодность для промышленного извлечения определяется не только содержанием лития. В работе оценено, при каких сочетаниях концентрации лития, минерализации, отношений Mg/Li и Ca/Li, годового объема воды и ресурса сорбента схема «предочистка — сорбция — десорбция — осаждение Li2CO3» технологически устойчива и экономически оправдана; основное внимание уделено хлоридно-кальциевым рассолам Восточной Сибири. По публикациям 2019–2026 гг. систематизированы данные о составе попутных вод, эффективности предочистки и поведении марганцевых, титановых и литий-алюминиевых сорбентов в реальных водах; составлен материальный баланс схемы для трех сценариев и рассчитана пороговая концентрация лития в зависимости от объема воды и цены карбоната лития. Показано, что для рассолов Знаменского и Ковыктинского месторождений (Li около 0,4 г/л, Ca 121–154 г/л, Mg/Li около 72) стоимость реагентов для полного умягчения в 4,7–5,5 раза превышает стоимость содержащегося лития. Поэтому предочистка должна ограничиваться удалением нефти, взвесей, Fe, Mn и H2S, а селективное отделение лития от кальция и магния — выполняться литий-алюминиевым сорбентом типа ДГАЛ-Cl с последующей очисткой элюата. Сквозное извлечение лития по схеме составляет 0,44–0,78, основные потери приходятся на стадии сорбции и получения продукта. При цене 9 тыс. долл./т (среднее за 2025 г.) пороговая концентрация составляет около 270 мг/л при объеме воды 1,5 млн м3/год и 170 мг/л при 10 млн м3/год, при 20 тыс. долл./т (уровень сентября 2026 г.) — 97 и 60 мг/л; наибольшее влияние на нее оказывают цена продукта, сквозное извлечение и капитальные затраты. Подтоварные воды действующих установок подготовки нефти (30–70 мг/л) нерентабельны даже при ценах 2026 г., тогда как глубинные рассолы (170–410 мг/л) при отборе в несколько миллионов кубометров в год обеспечивают удельные затраты около 4,7 тыс. долл./т. Главным источником неопределенности оценки остается ресурс сорбента. Предложены критерии выбора объектов для опытно-промышленной проверки.

Ключевые слова: литий, попутно добываемые воды, нефтепромысловые рассолы, прямое извлечение лития, сорбция, ДГАЛ-Cl, предварительная очистка, карбонат лития, технико-экономическая оценка, Восточная Сибирь.

1. Введение

Литий остается одним из ключевых материалов энергетического перехода: в 2025 г. на производство аккумуляторов пришлось 88 % мирового потребления лития, а мировая добыча выросла на 31 % — до 290 тыс. т. При этом рынок прошел резкий ценовой цикл: среднегодовая цена карбоната лития аккумуляторного качества снизилась с 63,7 тыс. долл./т в 2022 г. до 9,0 тыс. долл./т в 2025 г., а в сентябре 2026 г. котировки восстановились до 19,8 тыс. долл./т. Поэтому реализуемость новых источников необходимо проверять во всем диапазоне цен последних лет, а не при пиковых значениях.

Для России вопрос имеет самостоятельное значение: импорт карбоната лития оценивается в объеме до 9 тыс. т в год, а основные поставщики — Чили и Аргентина — прекратили поставки (Бандалетова и др., 2021). Около 72 % ресурсов лития в подземных рассолах страны приходится на Лено-Тунгусскую нефтегазоносную провинцию, а разработки по его извлечению доведены до промышленного внедрения (Болдырев и др., 2025).

Попутно добываемые воды уже собираются, подготавливаются и закачиваются в пласт в системе поддержания пластового давления (ППД), что снижает капитальные затраты на извлечение лития. Однако концентрация лития в них (28–505 мг/л) на порядок ниже, чем в рассолах саларов, поэтому применимы лишь методы прямого извлечения лития (DLE), из которых промышленного уровня достигла только сорбция на алюминиевых сорбентах (Knapik et al., 2023; Farahbakhsh et al., 2024).

Цель работы — определить, при каких диапазонах концентрации лития, минерализации, отношений Mg/Li и Ca/Li, расхода попутной воды и ресурса сорбента схема «предочистка — сорбция — десорбция — осаждение Li2CO3» может быть технологически устойчивой и экономически оправданной для высокоминерализованных попутных вод Восточной Сибири.

2. Материалы и методы

Работа выполнена в три этапа. На первом проведен обзор публикаций 2019–2026 гг. с экспериментами на реальных попутных водах и технико-экономическими оценками. На втором для сопоставимых образцов вод рассчитаны отношения Mg/Li, Ca/Li и стехиометрическая потребность в реагентах для полного умягчения — осаждения Ca2+ содой и Mg2+ гидроксидом натрия; стоимость реагентов (сода — 150, NaOH — 450 долл./т) сопоставлялась со стоимостью лития в 1 м3 воды. На третьем составлен материальный баланс схемы для трех сценариев и определена пороговая концентрация лития из условия безубыточности:

CLi∗ = cV + CRF·K(Q)Qk·η·(P − cR − cS),   cS = S·mLi,loadq·N	(1)

где cV — затраты на 1 м3 воды (1,5 долл.); CRF — коэффициент возврата капитала (0,147); K(Q) — капитальные затраты (40 млн долл. при 1,5 млн м3/год, показатель масштаба 0,6); k — выход Li2CO3 на 1 г Li; η — сквозное извлечение (произведение выходов по стадиям); P — цена Li2CO3; cR — затраты на реагенты и сушку (1000 долл./т); S, q, N — цена (20 долл./кг), рабочая емкость (5 мг/г) и число циклов сорбента; mLi,load — масса лития, сорбируемого на 1 т продукта. Стоимостные параметры — расчетные допущения; чувствительность оценивалась изменением параметров на ±30 %.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Состав попутных вод и реагентная нагрузка

Содержание лития в попутных водах не коррелирует с минерализацией, поэтому его необходимо определять отдельно (Knapik et al., 2023). В Восточной Сибири подтоварные воды установок подготовки нефти (УПН) содержат 30–105 мг/л лития (на Ярактинской УПН — 60 мг/л, т. е. лишь около 26 т лития в год), глубинные рассолы — 300–410 мг/л (Михеева, Егоров, 2022; Коцупало, 2001; Первойкин, Зелинская, 2022). Составы рассолов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Состав попутных вод и реагентная нагрузка полного умягчения

| Объект | Li, мг/л | Ca, г/л | Mg/Li | Ca/Li | Реагенты, долл./м3 | Литий, долл./м3 | Отношение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знаменское, Иркутская обл. | 409 | 121,2 | 72,2 | 296 | 91,8 | 19,6 | 4,68 |
| Ковыктинское, Иркутская обл. | 392 | 153,9 | 72,3 | 393 | 103,0 | 18,8 | 5,49 |
| Smackover, США | 445 | 45,7 | 6,7 | 103 | 22,5 | 21,3 | 1,06 |
| Marcellus, США | 127 | 19,0 | 13,1 | 149 | 10,0 | 6,1 | 1,64 |
| Вэйюань, Китай | 158 | 3,1 | 2,0 | 20 | 1,7 | 7,6 | 0,22 |

Примечание: реагенты — Na2CO3 и NaOH по стехиометрии; литий — стоимость Li2CO3 из 1 м3 при 100 % извлечения и 9 тыс. долл./т. Составлено авторами по данным указанных источников.

Для полного осаждения кальция и магния из 1 м3 знаменского рассола требуется около 320 кг Na2CO3 и 97 кг NaOH (около 92 долл./м3), тогда как стоимость содержащегося в нем лития даже при 100 % извлечения составляет около 20 долл./м3. Для вод Na–Cl-типа (Вэйюань) полное умягчение, напротив, допустимо: реагенты составляют 22 % стоимости лития. Следовательно, для хлоридно-кальциевых рассолов Восточной Сибири предочистка должна ограничиваться удалением нефти, взвесей, Fe, Mn и H2S, а удаление Ca2+ и Mg2+ следует переносить на стадию очистки элюата, объем которого на порядок меньше объема исходной воды.

3.2. Выбор сорбента

Марганцевые (HMO) и титановые (HTO) ионные сита обладают емкостью 15–50 мг/г, но требуют кислотной десорбции, чувствительны к органике и теряют активную фазу; их готовность остается пилотной (Farahbakhsh et al., 2024; Pan et al., 2025). Литий-алюминиевый сорбент ДГАЛ-Cl имеет меньшую емкость (около 7 мг/г), но десорбируется пресной водой, мало деградирует и применяется в промышленности. В опытной колонне на рассоле с 349 г/л MgCl2 его динамическая емкость составила 3,6 г/кг при извлечении 80 %, а отношение суммы щелочноземельных металлов к литию снизилось с 93 до 1,3–2,3; из очищенного элюата получен Li2CO3 чистотой 99,6 % (Менжерес и др., 2004). Таким образом, основная функция сорбционной стадии для сибирских рассолов — не концентрирование, а отделение лития от кальция и магния в 40–70 раз за одну операцию.

3.3. Материальный баланс и граничные условия

Материальный баланс составлен для трех сценариев: неблагоприятного (подтоварная вода Ярактинской УПН: 60 мг/л, 0,44 млн м3/год), базового (200 мг/л, 1,5 млн м3/год) и благоприятного (глубинный рассол: 380 мг/л, 3 млн м3/год). Сквозное извлечение составило соответственно 0,44; 0,61 и 0,78, выпуск Li2CO3 — 62, 980 и 4720 т/год, удельные затраты — 62,1; 11,2 и 4,7 тыс. долл./т. Основные потери лития приходятся на сорбцию (19 % поступления в базовом сценарии) и получение продукта (11 %). Затраты благоприятного сценария согласуются с отраслевой оценкой 4–5 тыс. долл./т.

Пороговая концентрация лития по формуле (1) при цене 9 тыс. долл./т составляет 270 мг/л при объеме воды 1,5 млн м3/год и снижается до 166 мг/л при 10 млн м3/год; при 20 тыс. долл./т — 97 и 60 мг/л (рисунок, а). Граничное значение, опубликованное для Оренбургского НГКМ (200 мг/л при 1,5 млн м3/год), в модели соответствует цене около 11 тыс. долл./т, т. е. модель воспроизводит порядок опубликованной оценки (Бандалетова и др., 2021). Подтоварная вода Ярактинской УПН лежит ниже всех кривых, а рассолы месторождения им. Кокорина (6,2 млн м3/год) реализуемы уже при цене 2025 г.

Рисунок. Пороговая концентрация лития в зависимости от годового объема попутной воды при трех уровнях цены Li2CO3 (а) и ее чувствительность к параметрам базового сценария при цене 9 тыс. долл./т (б)

Порог наиболее чувствителен к цене Li2CO3 (188–482 мг/л при изменении на ±30 %), сквозному извлечению (208–386 мг/л) и капитальным затратам (211–329 мг/л) (рисунок, б). При снижении ресурса сорбента с 500 до 200 циклов затраты на его замену растут с 1,9 до 4,7 тыс. долл./т, а опубликованные серии испытаний на попутных водах не превышают 20 циклов (Pan et al., 2025). Расход пресной воды на десорбцию (210–320 м3/т Li2CO3) требует замкнутого контура с возвратом пермеата обратного осмоса.

4. Заключение

1. Для Восточной Сибири необходимо разделять подтоварные воды УПН (30–70 мг/л Li) и глубинные рассолы (170–410 мг/л). Для хлоридно-кальциевых рассолов полное умягчение исключено: реагенты в 4,7–5,5 раза дороже лития. Рациональна схема с ограниченной предочисткой, сорбентом ДГАЛ-Cl и очисткой малого объема элюата.

2. Пороговая концентрация лития при цене 9 тыс. долл./т составляет около 270 мг/л при 1,5 млн м3/год и 166 мг/л при 10 млн м3/год, при 20 тыс. долл./т — 97 и 60 мг/л; определяющими являются цена продукта, сквозное извлечение и капитальные затраты.

3. Для опытно-промышленной проверки приоритетны глубинные рассолы с концентрацией лития не ниже 200 мг/л при отборе не менее 1,5–3 млн м3/год и действующей системе ППД; необходимы многоцикловые колонные испытания сорбента на реальной воде.

Литература

1. Бандалетова А. А., Гаврилов А. Ю., Галин Е. В. Извлечение лития из попутных вод на примере Оренбургского НГКМ // PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. 2021. Т. 6, № 1. С. 29–32.

2. Болдырев В. В., Буйнов Н. М., Вахромеев А. Г. и др. Литиеносные поликомпонентные глубинные рассолы гидроминеральной провинции Сибирской платформы … // Вестник РАН. 2025. № 9. С. 16–26.

3. Коцупало Н. П. Перспективы получения соединений лития из природных хлоридных рассолов // Химия в интересах устойчивого развития. 2001. Т. 9. С. 243–253.

4. Менжерес Л. Т., Рябцев А. Д., Мамылова Е. В. Селективный сорбент для извлечения лития из хлоридных высокоминерализованных рассолов // Известия ТПУ. 2004. Т. 307, № 7. С. 76–80.

5. Михеева Е. Д., Егоров Я. А. К вопросу о содержаниях лития и попутных компонентов в подземных водах перспективных площадей территории России // Недропользование XXI век. 2022. № 2. С. 29–35.

6. Первойкин М. В., Зелинская Е. В. Извлечение металлов из высококонцентрированных сточных вод Ковыктинского месторождения // Вестник КузГТУ. 2022. № 4. С. 59–66.

7. Farahbakhsh J. et al. Direct lithium extraction: A new paradigm for lithium production and resource utilization // Desalination. 2024. Vol. 575. Art. 117249.

8. Knapik E., Rotko G., Marszałek M. Recovery of lithium from oilfield brines — current achievements and future perspectives: a mini review // Energies. 2023. Vol. 16, no. 18. Art. 6628.

9. Pan Y., Zhan W., Zhang W. Sustainable lithium extraction from produced water: Integrating membrane pretreatment and next-generation adsorbents // J. Environ. Manage. 2025. Vol. 382. Art. 125343.

SORPTION RECOVERY OF LITHIUM FROM HIGHLY MINERALIZED PRODUCED WATERS OF OIL AND GAS FIELDS: THE EFFECT OF BRINE COMPOSITION ON TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY

M. A. Mkrtichian2, N. A. Mkrtichian1

1Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

2Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russia

Abstract. Produced waters of oil and gas fields are considered an unconventional source of lithium, but their suitability is not determined by lithium content alone. The paper evaluates under which combinations of lithium concentration, salinity, Mg/Li and Ca/Li ratios, annual water volume and sorbent service life the flowsheet “pretreatment — sorption — desorption — Li2CO3 precipitation” is technologically robust and economically justified, focusing on calcium chloride brines of Eastern Siberia. Published data of 2019–2026 on produced water composition, pretreatment and sorbent performance in real waters were systematized; a mass balance was compiled for three scenarios, and the threshold lithium concentration was calculated as a function of water volume and lithium carbonate price. For the Znamenskoye and Kovykta brines (Li about 0.4 g/L, Ca 121–154 g/L, Mg/Li about 72), reagents for complete softening cost 4.7–5.5 times more than the contained lithium. Pretreatment should therefore be limited to removing oil, suspended solids, Fe, Mn and H2S, while lithium should be separated from calcium and magnesium by a DGAL-Cl-type lithium-aluminum sorbent followed by eluate purification. Overall lithium recovery of the flowsheet is 0.44–0.78, with the main losses at the sorption and product stages. At 9 thousand USD/t (2025 average), the threshold concentration is about 270 mg/L at 1.5 million m3/year and 170 mg/L at 10 million m3/year, and at 20 thousand USD/t (September 2026) 97 and 60 mg/L; it is most sensitive to product price, overall recovery and capital costs. The model reproduces the order of magnitude of the published threshold for the Orenburg field and the industry estimate of 4–5 thousand USD/t for deep brines. Produced waters of existing oil treatment units (30–70 mg/L) remain unprofitable even at 2026 prices, whereas deep brines (170–410 mg/L) withdrawn at several million cubic meters per year yield unit costs of about 4.7 thousand USD/t. Sorbent service life remains the main source of uncertainty. Criteria for selecting sites for pilot testing are proposed.

Keywords: lithium, produced water, oilfield brines, direct lithium extraction, sorption, lithium-aluminum layered double hydroxide, pretreatment, lithium carbonate, techno-economic assessment, Eastern Siberia.

U.S. Geological Survey. Lithium // Mineral Commodity Summaries 2026. URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-lithium.pdf (дата обращения: 25.09.2026).

Lithium prices // Benchmark Mineral Intelligence. URL: https://www.benchmarkminerals.com/lithium/prices (дата обращения: 25.09.2026).