## Slide 1
Санкт-Петербургский государственный университет
Сорбционное извлечение лития из высокоминерализованных попутных вод нефтегазовых месторождений
Влияние состава рассола на технологическую и экономическую реализуемость
Н. А. Мкртичян — Санкт-Петербургский государственный университет
М. А. Мкртичян — Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II
Санкт-Петербург, 2026
Notes: Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Нина Мкртичян, я студентка Санкт-Петербургского государственного университета, направление «Нефтегазовое дело». Доклад подготовлен совместно с Марией Мкртичян, выпускницей Горного университета. Тема — сорбционное извлечение лития из высокоминерализованных попутных вод нефтегазовых месторождений. Главный вопрос работы: при каком составе рассола и каком масштабе такое извлечение технологически устойчиво и экономически оправдано.

## Slide 2
АКТУАЛЬНОСТЬ
Литий — ключевой материал энергетического перехода, но рынок нестабилен
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
2 / 16
88 %
доля аккумуляторов в мировом потреблении лития, 2025 г.
290 тыс. т
мировая добыча лития в 2025 г. (+31 % к 2024 г.)
до 9 тыс. т/год
импорт Li2CO3 в Россию; поставки из Чили и Аргентины прекращены
Среднегодовая цена Li2CO3 аккумуляторного качества, тыс. долл./т
Chart: 
| 2022 | 2024 | 2025 | сентябрь 2026
Цена | 63.7 | 11.8 | 9 | 19.8
Источники: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2026; Benchmark Mineral Intelligence
Notes: Литий остается ключевым материалом энергетического перехода: по данным Геологической службы США, в 2025 году 88 процентов потребления пришлось на аккумуляторы, мировая добыча выросла на 31 процент — до 290 тысяч тонн. При этом рынок прошел резкий ценовой цикл: среднегодовая цена карбоната лития упала с 63,7 тысячи долларов за тонну в 2022 году до 9 тысяч в 2025-м, а к сентябрю 2026 года восстановилась почти до 20 тысяч. Поэтому любой новый источник мы проверяем во всем диапазоне цен последних лет, а не при пиковых значениях. Для России вопрос особенно важен: импорт карбоната лития — до 9 тысяч тонн в год, а основные поставщики, Чили и Аргентина, прекратили поставки.

## Slide 3
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Попутные воды: готовая инфраструктура, но низкая концентрация лития
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
3 / 16
Возможности
Объем пластовых вод в мире: 25 → 38,6 млрд м³/год (2020 → 2030 гг.)
Вода уже собирается, подготавливается и закачивается в систему ППД — ниже капитальные затраты
Около 72 % ресурсов лития в подземных рассолах России — Лено-Тунгусская провинция
Опытные работы: ИНК, «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз»
Ограничения
Li в нефтепромысловых рассолах 28–505 мг/л против 1500–2420 мг/кг в рассолах саларов
Испарительная технология неприменима — нужны методы прямого извлечения лития (DLE)
Промышленная готовность — только у сорбции на Al-сорбентах; ионные сита на пилотной стадии
Большинство экспериментов выполнено на модельных растворах
Knapik et al., 2023; Farahbakhsh et al., 2024; Болдырев и др., 2025; Савиновский, Касперович, 2024
Notes: Попутно добываемые воды — крупнотоннажный поток: по оценке Produced Water Society, объем пластовых вод на традиционных месторождениях мира вырастет с 25 до 38,6 миллиарда кубометров в год к 2030 году. Большая часть этой воды уже собирается, подготавливается и закачивается обратно в пласт в системе поддержания пластового давления, поэтому часть инфраструктуры для извлечения лития уже существует. В России на Лено-Тунгусскую провинцию приходится около 72 процентов ресурсов лития в подземных рассолах, опытные работы ведут ИНК, Газпром, Роснефть и Сургутнефтегаз. Ограничение — концентрация: 28–505 миллиграммов на литр, на порядок ниже, чем в рассолах саларов. Испарительная технология здесь неприменима, нужны методы прямого извлечения, а промышленного уровня из них достигла только сорбция на алюминиевых сорбентах.

## Slide 4
ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ
Цель работы и подход к оценке
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
4 / 16
Цель: определить, при каких сочетаниях CLi, минерализации, Mg/Li, Ca/Li, объема воды и ресурса сорбента схема «предочистка — сорбция — десорбция — осаждение Li2CO3» технологически устойчива и экономически оправдана для рассолов Восточной Сибири
Гипотеза: определяющим является не концентрация лития сама по себе, а ее сочетание с объемом воды, содержанием Ca2+ и Mg2+, расходом реагентов и сроком службы сорбента
1
Аналитический обзор
публикации 2019–2026 гг.: состав вод, предочистка, сорбенты в реальных водах, технико-экономические оценки
2
Реагентная нагрузка
Mg/Li, Ca/Li и стехиометрия полного умягчения (Na2CO3, NaOH) в сравнении со стоимостью лития в 1 м3
3
Баланс и экономика
материальный баланс для трех сценариев, пороговая концентрация CLi* и чувствительность ±30 %
Notes: Цель работы — определить, при каких сочетаниях концентрации лития, минерализации, отношений магний/литий и кальций/литий, годового объема воды и ресурса сорбента схема «предочистка — сорбция — десорбция — осаждение карбоната лития» будет технологически устойчивой и экономически оправданной. Рабочая гипотеза: определяет результат не сама концентрация лития, а ее сочетание с объемом воды, содержанием двухвалентных катионов, потребностью в реагентах и сроком службы сорбента. Работа выполнена в три этапа: обзор публикаций 2019–2026 годов с данными по реальным водам; расчет реагентной нагрузки полного умягчения; материальный баланс схемы и расчет пороговой концентрации лития.

## Slide 5
МЕТОДЫ
Модель пороговой концентрации лития
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
5 / 16
Условие безубыточности
CLi* = cV + CRF·K(Q)/Q
k·η·(P − cR − cS)
cS = S·mLi,load / (q·N) — затраты на замену сорбента
η = ηpre·ηsorp·ηdes·ηpr — сквозное извлечение
K(Q) = K0(Q/Q0)0,6 — капитальные затраты
Чувствительность: каждый параметр ±30 %
Расчетные допущения базового сценария
cV, затраты на 1 м3 воды | 1,5 долл.
CRF (12 %, 15 лет) | 0,147
K0 при Q0 = 1,5 млн м3/год | 40 млн долл.
cR, реагенты и сушка | 1000 долл./т
S, цена сорбента | 20 долл./кг
q, рабочая емкость | 5 мг/г
N, ресурс сорбента | 500 циклов
η, сквозное извлечение | 0,61
Notes: Пороговая концентрация лития — это концентрация, при которой выручка от карбоната лития покрывает затраты. В числителе — затраты, отнесенные к кубометру воды: операционные и капитальные, причем капитальные растут с объемом в степени 0,6. В знаменателе — выход продукта с учетом сквозного извлечения и чистая выручка с тонны: цена минус затраты на реагенты и замену сорбента. Затраты на сорбент зависят от его цены, рабочей емкости и числа циклов до замены. Параметры справа — расчетные допущения, поэтому результаты характеризуют порядок величин и не заменяют промысловых испытаний. Чувствительность оценивалась изменением каждого параметра на 30 процентов.

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТЫ · СОСТАВ ВОД
Сибирские рассолы на порядок сложнее зарубежных аналогов
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
6 / 16
30–70 мг/л
подтоварные воды УПН; Ярактинская УПН — около 26 т Li в год
170–410 мг/л
глубинные рассолы: Знаменское, Ковыктинское, им. Кокорина; Ca 121–154 г/л, Mg/Li ≈ 72
Объект | Li, мг/л | Ca, г/л | Mg, г/л | Mg/Li | Ca/Li
Знаменское, Иркутская обл. | 409 | 121,2 | 29,51 | 72,2 | 296
Ковыктинское, Иркутская обл. | 392 | 153,9 | 28,35 | 72,3 | 393
Smackover, США | 445 | 45,7 | 2,97 | 6,7 | 103
Leduc, Канада | 140 | 22,8 | 2,00 | 14,3 | 163
Marcellus, США | 127 | 19,0 | 1,67 | 13,1 | 149
Вэйюань, Китай | 158 | 3,1 | 0,31 | 2,0 | 20
Коцупало, 2001; Первойкин, Зелинская, 2022; Михеева, Егоров, 2022; Knapik et al., 2023; Chang et al., 2025
Notes: Содержание лития в попутных водах практически не коррелирует с минерализацией и основными ионами, поэтому его нужно определять отдельно. В Восточной Сибири важно различать два типа вод. Подтоварные воды действующих установок подготовки нефти содержат 30–70 миллиграммов лития на литр; например, Ярактинская УПН дает всего около 26 тонн лития в год. Глубинные рассолы богаче — 170–410 миллиграммов на литр. Но в них очень много кальция, 121–154 грамма на литр, и магния: отношение магний/литий около 72, кальций/литий — 300–390. Это на порядок хуже, чем в водах формации Смаковер или газового промысла Вэйюань.

## Slide 7
РЕЗУЛЬТАТЫ · РЕАГЕНТНАЯ НАГРУЗКА
Полное умягчение сибирских рассолов дороже содержащегося лития
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
7 / 16
Стоимость реагентов полного умягчения / стоимость лития в 1 м³
Chart: 
| Вэйюань, Китай | Smackover, США | Marcellus, США | Leduc, Канада | Знаменское | Ковыктинское
Отношение | 0.22 | 1.06 | 1.64 | 1.79 | 4.68 | 5.49
Знаменское, 1 м³ рассола
≈ 320 кг Na₂CO₃ + 97 кг NaOH
реагенты ≈ 92 долл./м³
литий (100 % извлечения, 9 тыс. долл./т) ≈ 20 долл./м³
Вывод
Предочистка — только нефть, взвеси, Fe, Mn, H2S. Удаление Ca2+ и Mg2+ — на стадии очистки элюата, объем которого на порядок меньше
Расчет авторов по стехиометрии: сода 150 долл./т, NaOH 450 долл./т; цена Li₂CO₃ 9 тыс. долл./т
Notes: Посчитаем, сколько стоит полностью убрать кальций и магний из исходной воды: кальций осаждается содой, магний — гидроксидом натрия. Для одного кубометра знаменского рассола нужно около 320 килограммов соды и 97 килограммов щелочи — это около 92 долларов, тогда как лития в этом кубометре даже при стопроцентном извлечении — примерно на 20 долларов. Отношение составляет 4,7 для Знаменского и 5,5 для Ковыктинского месторождения. Для вод натрий-хлоридного типа, как Вэйюань, умягчение, наоборот, допустимо — реагенты стоят около 22 процентов от лития. Отсюда главный технологический вывод: для сибирских рассолов предочистка ограничивается удалением нефти, взвесей, железа, марганца и сероводорода, а кальций и магний надо удалять уже из элюата, объем которого на порядок меньше.

## Slide 8
РЕЗУЛЬТАТЫ · ВЫБОР СОРБЕНТА
Для хлоридно-кальциевых рассолов важна устойчивость, а не емкость
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
8 / 16
ДГАЛ-Cl
Li/Al-двойные гидроксиды
Емкость
2–10 мг/г (≈ 7)
В реальных водах
3,6 мг/г (динам., колонна)
Десорбент
пресная вода
Риски
низкая емкость, большой объем элюата
Готовность
промышленная
HMO
марганцевые ионные сита
Емкость
15–40 мг/г
В реальных водах
13,3–17,0 мг/г
Десорбент
0,2–0,5 М HCl / H2SO4
Риски
растворение Mn 1,8–5,4 %, восстановление органикой
Готовность
пилотная
HTO
титановые ионные сита
Емкость
20–50 мг/г
В реальных водах
20,1 мг/г
Десорбент
0,2 М HCl
Риски
растворение Ti, медленная кинетика, pH 10–12
Готовность
пилотная
Менжерес и др., 2004; Seip et al., 2021; Tian et al., 2022; Farahbakhsh et al., 2024; Chang et al., 2025; Pan et al., 2025
Notes: Мы сравнили три класса неорганических сорбентов. Марганцевые и титановые ионные сита имеют высокую емкость — 15–50 миллиграммов на грамм, но требуют кислотной десорбции, теряют активную фазу и чувствительны к органике, которая всегда есть в попутной воде. Их готовность пока пилотная. Литий-алюминиевый сорбент ДГАЛ-хлор имеет наименьшую емкость, около 7 миллиграммов на грамм, зато десорбируется пресной водой без кислоты, мало деградирует и уже применяется в промышленности. Главное — он сохраняет селективность при содержании кальция более 100 граммов на литр без предварительного умягчения, что прямо следует из предыдущего вывода.

## Slide 9
РЕЗУЛЬТАТЫ · ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Схема «попутная вода — Li₂CO₃» с ограниченной предочисткой
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
9 / 16
Предочистка: нефть, взвеси, Fe, Mn, H2S
1
нефтешлам
Сорбция Li+ в колоннах ДГАЛ-Cl
2
обедненный рассол → ППД
Промывка слоя сорбента
3
промывные воды → стадия 1
Десорбция пресной водой
4
вход: пресная вода
Очистка элюата от Ca2+, Mg2+
5
осадки CaCO3, Mg(OH)2
Концентри­рование LiCl (ОО, выпаривание)
6
пермеат → десорбция
Осаждение Li2CO3 содой
7
маточный раствор → стадия 6
Опытная колонна ДГАЛ-Cl на рассоле с 349 г/л MgCl₂ (Менжерес и др., 2004)
3,6 г/кг
динамическая емкость (51 % статической)
80 %
извлечение лития на стадии сорбции
93 → 1,3–2,3
отношение (Ca+Mg)/Li: снижение в 40–70 раз
99,6 %
чистота Li2CO3 после очистки элюата
Notes: На слайде — предлагаемая технологическая схема. Предочистка удаляет нефть, взвеси, железо, марганец и сероводород. Затем литий сорбируется в колоннах ДГАЛ-хлора, обедненный рассол возвращается в систему поддержания пластового давления. Слой промывают и десорбируют литий пресной водой. Кальций и магний удаляются уже из элюата, после чего раствор хлорида лития концентрируют обратным осмосом или выпариванием и осаждают карбонат лития содой. Ключевое подтверждение — опытная колонна на рассоле с 349 граммами хлорида магния на литр: динамическая емкость 3,6 грамма на килограмм, извлечение 80 процентов, отношение щелочноземельных металлов к литию снижается с 93 до 1,3–2,3, то есть в 40–70 раз за одну операцию, а конечный продукт имеет чистоту 99,6 процента.

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТЫ · МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Сквозное извлечение 0,44–0,78; основные потери — сорбция и продукт
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
10 / 16
Показатель | Неблагоприятный | Базовый | Благоприятный
CLi, мг/л | 60 | 200 | 380
Q, млн м3/год | 0,44 | 1,50 | 3,00
Ресурс сорбента N, циклов | 200 | 500 | 1000
Сквозное извлечение η | 0,44 | 0,61 | 0,78
Li2CO3, т/год | 62 | 980 | 4720
Na2CO3, т/год | 112 | 1757 | 8461
Удельные затраты, тыс. долл./т | 62,1 | 11,2 | 4,7
Базовый сценарий: судьба 300 т Li/год, т
Chart: 
| Потери: предочистка | Потери: сорбция | Потери: десорбция | Потери: продукт | Извлечено
т/год | 15 | 57 | 11.4 | 32.5 | 184.1
Расчет авторов по формулам (2)–(4); ηsorp, ηdes — по Knapik et al., 2023; Менжерес и др., 2004; остальное — допущения
Notes: Материальный баланс составлен для трех сценариев на российских данных. Неблагоприятный — подтоварная вода Ярактинской УПН: 60 миллиграммов на литр и 0,44 миллиона кубометров в год. Он дает всего 62 тонны карбоната лития в год при удельных затратах свыше 60 тысяч долларов за тонну — это масштаб опытной, а не промышленной установки. Базовый сценарий — 200 миллиграммов и 1,5 миллиона кубометров — дает 980 тонн при 11,2 тысячи долларов за тонну. Благоприятный — глубинный рассол — 4,7 тысячи тонн при 4,7 тысячи долларов за тонну, что согласуется с отраслевой оценкой 4–5 тысяч. На диаграмме справа видно, что в базовом сценарии основные потери лития — на стадии сорбции, 57 тонн, и получения продукта, 32,5 тонны; именно эти стадии определяют сквозное извлечение.

## Slide 11
РЕЗУЛЬТАТЫ · ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
Пороговая концентрация лития зависит от объема воды и цены
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
11 / 16
CLi*, мг/л
Chart: 
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10
9 тыс. долл./т (2025 г.) | 378 | 305 | 270 | 249 | 234 | 223 | 214 | 207 | 201 | 196 | 191 | 187 | 184 | 180 | 177 | 175 | 172 | 170 | 168 | 166
15 тыс. долл./т | 191 | 154 | 137 | 126 | 118 | 113 | 108 | 105 | 102 | 99 | 97 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84
20 тыс. долл./т (сент. 2026 г.) | 135 | 109 | 97 | 89 | 84 | 80 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60
Объем попутной воды Q, млн м3/год
Положение объектов
Ярактинская УПН
60 мг/л · 0,44 млн м3/год
порог 141 мг/л даже при 20 тыс. долл./т — нерентабельно
Оренбургское НГКМ
граница 200 мг/л · 1,5 млн м3/год
соответствует цене ≈ 11 тыс. долл./т — модель согласуется
М-е им. Кокорина
169–383 мг/л · 6,2 млн м3/год
порог 185 мг/л — реализуемо уже при цене 2025 г.
Notes: На графике — пороговая концентрация лития в зависимости от годового объема воды при трех уровнях цены карбоната. При средней цене 2025 года, 9 тысяч долларов за тонну, порог составляет около 270 миллиграммов на литр при 1,5 миллиона кубометров в год и снижается до 166 при 10 миллионах. При 20 тысячах — уровне сентября 2026 года — это 97 и 60 миллиграммов на литр. Модель проверена: граничное значение, опубликованное для Оренбургского месторождения, 200 миллиграммов при 1,5 миллиона кубометров, соответствует цене около 11 тысяч, то есть порядок совпадает. Подтоварная вода Ярактинской УПН лежит ниже всех кривых даже при ценах 2026 года, а рассолы месторождения имени Кокорина при утвержденном отборе попадают в область реализуемости уже при цене 2025 года.

## Slide 12
РЕЗУЛЬТАТЫ · ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Главные факторы — цена, извлечение и капитальные затраты
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
12 / 16
Изменение пороговой концентрации при изменении параметра на ±30 %, мг/л (база 270 мг/л, 9 тыс. долл./т)
Chart: 
| Затраты на реагенты (258–284) | Затраты на 1 м³ воды (248–293) | Объем воды Q (251–300) | Ресурс сорбента N (253–311) | Капитальные затраты (211–329) | Сквозное извлечение η (208–386) | Цена Li₂CO₃ (188–482)
параметр −30 % | -13 | -22 | 30 | 40 | -59 | 116 | 212
параметр +30 % | 14 | 22 | -19 | -18 | 59 | -62 | -83
Ресурс сорбента
1,9 → 4,7
тыс. долл./т — затраты на замену сорбента при снижении N с 500 до 200 циклов
≤ 20 циклов
самые длинные опубликованные серии на реальных попутных водах (Pan et al., 2025)
Notes: Анализ чувствительности показывает, какие параметры сильнее всего сдвигают порог. На первом месте цена карбоната лития: при изменении на 30 процентов порог меняется от 188 до 482 миллиграммов на литр. Далее — сквозное извлечение и капитальные затраты. Повышение сквозного извлечения на 10 процентных пунктов снижает порог примерно на 40 миллиграммов на литр. Ресурс сорбента в этом диапазоне влияет умеренно, но его роль нелинейна: при снижении срока службы с 500 до 200 циклов затраты на замену сорбента растут с 1,9 до 4,7 тысячи долларов на тонну — это больше половины цены продукта 2025 года. При этом самые длинные опубликованные серии испытаний на реальных попутных водах не превышают 20 циклов. Поэтому ресурс сорбента — главный источник неопределенности всей оценки.

## Slide 13
ОБСУЖДЕНИЕ
Водопотребление и обратная закачка — условия, а не детали
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
13 / 16
Расход пресной воды, м³ на 1 т Li₂CO₃
0
100
200
300
400
500
600
Испарительная технология
22,5–50
DLE, Омбре-Муэрто (пром.)
71
ДГАЛ-Cl, расчет без рециркуляции
210–320
Четверть DLE-процессов
> 500
→ замкнутый контур с возвратом пермеата обратного осмоса на десорбцию обязателен
Обратная закачка в ППД
ДГАЛ-Cl работает при естественном pH без умягчения — состав возвращаемой воды меняется минимально
Ионные сита требуют подщелачивания — риск выпадения карбонатов и гидроксидов
Закачка в тот же пласт разбавляет ресурс: снижение концентрации лития оценивать гидродинамическим моделированием
Vera et al., 2023; Knapik et al., 2023; расчет авторов
Notes: Экологический эффект сорбционного извлечения не безусловен. Отказ от испарительных прудов устраняет главный источник потерь воды, но появляется расход пресной воды на десорбцию. По данным обзора 57 работ, четверть процессов прямого извлечения требует более 500 кубометров пресной воды на тонну карбоната — более чем в десять раз больше, чем испарительная технология. Наша оценка для ДГАЛ-хлора — 210–320 кубометров на тонну до рециркуляции, поэтому замкнутый контур с возвратом пермеата обратного осмоса — обязательное условие. Второе условие — совместимость обедненного рассола с пластом при обратной закачке: схема с ДГАЛ-хлором работает при естественном pH без умягчения и меньше всего меняет состав воды. Кроме того, закачка обедненного рассола в тот же пласт со временем разбавляет ресурс, это нужно оценивать гидродинамическим моделированием.

## Slide 14
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Критерии выбора объектов для опытно-промышленной проверки
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
14 / 16
Параметр | Граничное значение | Следствие для схемы
Концентрация лития | ≥ 200 мг/л при 1,5 млн м3/год; 170–190 мг/л при 6–10 млн м3/год (9 тыс. долл./т) | 100–200 мг/л — только при цене > 15 тыс. долл./т; подтоварные воды УПН непригодны
Годовой объем воды | ≥ 1,5 млн м3/год (≈ 4 тыс. м3/сут) | объединение потоков нескольких УПН или целевой отбор глубинных рассолов
Mg/Li и Ca/Li | Mg/Li < 10, Ca < 1 масс. % | ионные сита после умягчения; при Mg/Li > 10 и Ca/Li > 100 — ДГАЛ-Cl без умягчения
Минерализация | > 200 г/л — параметр высокого влияния | устойчивость гранул, риск солеотложения при изменении pH и температуры
Пресная вода | 210–320 м3/т Li2CO3 (ДГАЛ-Cl) | замкнутый контур с возвратом пермеата
Инфраструктура | действующие УПН, система ППД, энергоснабжение | снижение капитальных затрат; без нее основная статья — бурение
Составлено авторами по результатам расчетов и данным Knapik et al., 2023; Farahbakhsh et al., 2024; Бандалетова и др., 2021
Notes: Итог работы сведен в матрицу критериев выбора объектов. Концентрация лития — не менее 200 миллиграммов на литр при 1,5 миллиона кубометров в год или 170–190 при 6–10 миллионах, при цене 9 тысяч долларов. Годовой объем — не менее 1,5 миллиона кубометров, то есть около 4 тысяч кубометров в сутки; этого можно достичь объединением потоков нескольких УПН или целевым отбором глубинных рассолов. По составу: при отношении магний/литий меньше 10 допустимы ионные сита после умягчения, а при высоких отношениях — ДГАЛ-хлор без умягчения с очисткой элюата. Отдельно учитываются минерализация, содержание нефтепродуктов, водопотребление и наличие инфраструктуры — действующих УПН и системы ППД.

## Slide 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы
Мкртичян М. А., Мкртичян Н. А. · Сорбционное извлечение лития из попутных вод
15 / 16
1
Литий не коррелирует с минерализацией: в Восточной Сибири разделять подтоварные воды УПН (30–70 мг/л) и глубинные рассолы (170–410 мг/л)
2
Для рассолов с Ca 121–154 г/л и Mg/Li ≈ 72 полное умягчение исключено (реагенты в 4,7–5,5 раза дороже лития); рациональна ограниченная предочистка и сорбент ДГАЛ-Cl
3
Сквозное извлечение 0,44–0,78; порог CLi* ≈ 270 мг/л при 1,5 млн м3/год и 166 мг/л при 10 млн м3/год (9 тыс. долл./т); 97 и 60 мг/л при 20 тыс. долл./т
4
Определяющие факторы — цена, сквозное извлечение и капзатраты; главная неопределенность — ресурс сорбента на реальных водах
5
Приоритет для опытно-промышленной проверки: глубинные рассолы ≥ 200 мг/л, отбор ≥ 1,5–3 млн м3/год, действующая система ППД
Notes: Подведу итоги. Первое: литий в попутных водах не коррелирует с минерализацией, и в Восточной Сибири нужно разделять подтоварные воды УПН и глубинные рассолы. Второе: для хлоридно-кальциевых рассолов полное умягчение экономически исключено, реагенты в 4,7–5,5 раза дороже лития; рациональна схема с ограниченной предочисткой и сорбентом ДГАЛ-хлор. Третье: сквозное извлечение составляет 0,44–0,78, а пороговая концентрация при цене 2025 года — около 270 миллиграммов на литр при 1,5 миллиона кубометров и 166 при 10 миллионах. Четвертое: главные факторы — цена, извлечение и капитальные затраты, а главная неопределенность — ресурс сорбента. И пятое: для опытно-промышленной проверки приоритетны глубинные рассолы с концентрацией не ниже 200 миллиграммов на литр, отбором от 1,5–3 миллиона кубометров в год и действующей системой ППД.

## Slide 16
Спасибо за внимание
Готовы ответить на вопросы
Мкртичян Нина Андраниковна — СПбГУ, «Нефтегазовое дело» · st129824@student.spbu.ru
Мкртичян Мария Андраниковна — Горный университет, «Горное дело» · marimkr21@gmail.com
Notes: Спасибо за внимание, готова ответить на вопросы.